УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер 4РУ

ОАО «Беларуськалий»

____________П.В. Брагин

«____» ____________  2025

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку скребковой цепи для отделения сушки и грануляции СОФ 4РУ

- Назначение

1.1. Скребковая цепь предназначена для перемещения высушенного кека KCl, в скребковых конвейерах, эксплуатируемых в ОАО «Беларуськалий».

1.2. Тип конвейера:				           СПС-301, разно наклонный;

1.2.1. Угол наклона, град							       0 – 19;

1.2.2. Длина конвейера, м                                                                          20 – 72;

1.2.3. Производительность, т/ч                                                                       400;

1.2.4. Скорость движения цепи, м/с 		             		           1,21;

1.2.5. Натяжение скребковой цепи                                                        винтовое;

1.3. Режим эксплуатации          непрерывный (24 часа в сутки), реверсивный;

1.4. Вал приводной скребкового конвейера – приложение 1, вал натяжной – приложение 2;

1.5. Условия эксплуатации конвейера:

    - Температура, 0С 			                                                 -10 до +40;

    - Относительная влажность воздуха, %	 		               45÷90;

    - Работа в сильноагрессивной среде (хорошо растворимые, малогигроскопичные хлориды натрия и калия);

    - Категория размещения по ГОСТ 15150			                    У3;

1.6. Срок поставки 	                                                                апрель 2025г.;

1.7. Количество       130 м.п. (18 отрезков длиной L=7,224 м., приложение 3).

- Характеристика транспортируемого материала

2.1 Калий хлористый мелкокристаллический:

- температура 								                 0 ÷ 150 °С;

- насыпная плотность							             1,0÷1,18 т/м³;

- массовая доля воды							          не более 0,5 %;

-угол естественного откоса, град 					                         33÷37.

2.2. Калий хлористый крупнокристаллический:

- температура									        0 ÷ 150 °С;

- насыпная плотность							            1,08÷1,20 т/м³;

- массовая доля воды							           не более 0,5 %;

- угол естественного откоса, град					                          23÷27.

2.3. Гранулометрический состав:

| Гранулометрический состав до, мм | KCL крупнокристаллический, % | KCL мелкокристаллический, % |
| --- | --- | --- |
| +1,6 | 0,3÷5,2 | 0,1÷2,9 |
| +1,0 | 2,7÷25,3 | 0,9÷13,7 |
| +0,8 | 2,8÷20,6 | 0,8÷14,3 |
| +0,5 | 16,4÷49,6 | 7,5÷20,0 |
| +0,315 | 11,0÷37,0 | 8,1÷19,6 |
| +0,25 | 2,2÷17,1 | 10,3÷30,6 |
| +0,1 | 1,0÷26,8 | 21,8÷48,1 |
| -0,1 | 0,5÷3,0 | 3,9÷21,6 |
|  | dср=0,66÷0,67 | dср=0,18÷0,22 |

3. Технические требования

3.1. Тип круглозвенной цепи – 24х86 ГОСТ 25996-97  класс прочности круглозвенной цепи определяет поставщик (изготовитель) исходя из условий эксплуатации, указанных в п.1, 2 технического задания, но не ниже класса С, а так же поставщик (изготовитель) определяет характеристики применяемой стали (марки стали), обеспечивающей после соответствующей термической обработки заданные механические свойства круглозвенной цепи.

3.2.  Поставщик предоставляет со скребковой цепью следующую информацию по применённой круглозвенной цепи (согласно ГОСТ 25996-97):

-способ изготовления стали   и анализ плавки (от металлургического завода);

-химический анализ стальной стружки, взятой от звена, являющегося частью отрезка, испытываемого на разрыв.

3.3. Отрезки цепи, используемые для сборки скребковой цепи, должны быть маркированы (отличительная и приёмочная) путём тиснения (разборчиво выбита на поверхности звена согласно ГОСТ 25996-97). Расшифровка применённой маркировки должна быть приведена в сопровождающих документах.

3.4. Класс прочности болтовых соединений – согласно рекомендациям завода-изготовителя для условий эксплуатации, указанных в п.1, 2 технического задания;

3.5. Гайки, используемые в болтовых соединениях при сборки скребковой цепи – самоконтрящиеся;

3.6. Соединительное звено изготовить согласно эскиза (приложение 4);

3.7. Скребок изготовить согласно эскиза (приложение 5);

3.8. Количество ветвей цепи 2 (возможна неравномерная нагрузка по ветвям цепи);

3.9. Сборку участков цепи выполнить парными отрезками круглозвенной цепи одинаковой длины (использовать отрезки, поставленные «комплектами отрезков» согласно ГОСТ 25996-97);

3.10. Отклонение длин ветвей скребковой цепи (130 м.п. для всего конвейера)  в собранном виде относительно друг друга не должно превышать 70 мм. Отклонение длин ветвей скребковой цепи в сборе рассчитывается путём суммирования разности длин ветвей участков скребковой цепи длиной не более L=14,448м;

3.11. Цепь скребковую изготовить согласно эскиза (приложение 3);

3.12. Испытания на усталость провести согласно требованиям пункта 7.7.1 ГОСТ 25996-97. Оценка результатов испытаний – согласно пункта 7.7.1.7 ГОСТ 25996-97.

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Предприятие-изготовитель несет гарантийные обязательства в течение не менее 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию (в том числе на отклонение длин одной ветви скребковой цепи относительно другой не более чем на 70 мм для всей цепи длиной 130 м.п.)

5. Требования к конкурсному предложению

  - К рассмотрению принимаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании;

  - Конкурсное предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, при следующих условиях:

    - Не соответствует требованиям технического задания и (или) дополнительному запросу;

    - Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе;

    - Участник, представивший техническое предложение, отказался исправить, выявленные в нём ошибки или неточности;

    - Участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки;

6. Требование к упаковке.

6.1. Поставляемый в адрес ОАО «Беларуськалий» товар должен быть упакован в невозвратную тару. Упаковка должна обеспечить защиту поставляемого товара от всякого рода повреждений и коррозии при: перевозках всеми видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути, длительного хранения под открытым небом в условиях жаркого лета и холодной зимы (+40°С и - 30°С).

7. Комплект поставки.

7.1. Участки скребковой цепи в сборе длиной L=7,224 м. в количестве 18 штук;

7.2. Эксплуатационная документация на поставляемое изделие (сборочный чертёж, требования п.3):

7.2.1 Сертификат соответствия изделий стандарту (ТУ), в соответствие с которым они изготовлены, с указанием режимов термообработки, химсостава (марка материалов) цепей, метизов, соединительных звеньев, скребков;

7.2.2. Руководство по эксплуатации изделий в составе скребкового конвейера, включая разделы: монтаж-демонтаж и техническое обслуживание в период эксплуатации (при необходимости);

7.2.3. Технический паспорт на изделие;

7.2.4. Протоколы заводских испытаний c указанием марки материалов, метизов.

Приложения: Приложение 1. Вал приводной;

Приложение 2. Вал натяжной;

Приложение 3. Эскиз участка скребковой цепи;

Приложение 4. Звено соединительное;

Приложение 5. Скребок.

Главный механик 4РУ 	                                                   С.И. Шатиленя

Главный механик цеха СОФ 4РУ                                    	С.В. Луцевич

Начальник отделения

сушки и грануляции СОФ 4РУ                                              М.В. Матус

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик – начальник отдела	     		            К.А. Гвоздков

Исп. Ефимов Д.С. тел. 29 48 39

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1702 |
| Дата регистрации | 21.03.2025 |
| Дата создания | 13.03.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | На закупку участка скребковой цепи в сборе |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив | 21.03.2025 |
| Дело № | 2025 Сильвинитовая обо...19.2/01 - 05 Журнал регистрации ис ходящей документации |

Подписание

Подписывающий Дата Срок Дата Результат отправки подп-ния подп-ния подп-ния

Шатиленя С.И. 13.03.2025 18.03.2025 13.03.2025 Подписано Главный механик рудоуправления -начальник отдела (Отдел главного механика\Управление че твертого рудоуправления) Куприянович В.М. 13.03.2025 18.03.2025 13.03.2025 Подписано И.О. Главный механик (Ремонтно-механическая служба\Сильвинитовая обогатительная фабрика четвертого рудоуправления) Матус М.В. 13.03.2025 18.03.2025 13.03.2025 Подписано Начальник отделения (Отделение сушки и грануляции\Сильвинитовая обогатительная фабрика четвертого рудоуправления)

Согласование

Согласующий Дата Срок Дата Результат отправки согл-ния согл-ния согл-ния

Гвоздков К.А. 14.03.2025 19.03.2025 19.03.2025 Согласовано Главный механик-начальник отдела (Отдел главного механика\Управление)

Утверждение

Утверждающий Дата Срок Дата Результат отправки утв-ния утв-ния утв-ния

Брагин П.В. 21.03.2025 26.03.2025 21.03.2025 Утверждено Главный инженер рудоуправления (Управление четвертого рудоуправления\Рудоуправление 4)

Регистрация

Регистрирующий Дата Срок Дата Результат отправки рег-ции рег-ции рег-ции

Патрушева Н.С. 21.03.2025 26.03.2025 21.03.2025 Зарегистрировано

Рассмотрение

Рассматривающий Дата Срок Дата Результат отправки рассм-ния рассм-ния рассм-ния

Луцевич С.В. 21.03.2025 26.03.2025 21.03.2025 Рассмотрено

Резолюции и поручения

[Резолюция]   21.03.2025 (срок исп. 28.03.2025) Луцевич С.В.  (Главный механик/Ремонтно-механическая служба)

[1] 28.03.2025 - Ефимов Д.С. - Подготовить докладную записку о закупке цепи для проведения испытаний