Техническое задание № 7173 от 10.12.2019

на закупку дренажной резинотканевой ленты

для вакуум-фильтра ВF10 (производства ГДР) для СОФ 4РУ

1. Назначение

Дренажная резиновая лента предназначена для образования непосредственно подвижной фильтрующей поверхности необходимой для обезвоживания галитового отвала, полученного в результате обогащения сильвинита галургическим методом. Предназначена для эксплуатации в составе вакуум-фильтра ленточного типа BF10. Дренажная резиновая лента представляет собой бесконечную (кольцо) ленту, оборудованную по сторонам  гофрированными бортами высотой 150 мм, по рабочей поверхности ленты имеются поперечные (относительно оси симметрии ленты) канавки для сбора фильтрата, по центру которых (по оси симметрии ленты) имеется сквозная перфорация для отвода собранного фильтрата в вакуум-систему фильтра.

2. Требуемые технические характеристики дренажной резинотканевой ленты:

2.1. Ширина, мм								1070

2.2. Длина (бесконечная), мм 					28150

2.3. Рабочий слой сверху, мм 						12

2.4. Холостой слой снизу, мм						6

2.5. Растягивающий элемент (тяговый носитель)/количество слоев														EP200/4

2.6. Качество резины (базисное качество)			SBR008

2.7. Зона вакуум-камеры, мм 					100±10

2.8. Ширина рабочей поверхности между бортами, мм	950

2.9. Характеристика поперечной канавки:

2.9.1. длина канавки, мм 						850

2.9.2. ширина канавки, мм 						13

2.9.3. глубина канавки, мм 						7

2.9.4. шаг канавки ленты, мм				         	 	20

2.9.5. удлиненное отверстие, мм 					35×10

2.10. На несущей ленте слева и справа провулканизировать L-образные гофрированные боковые профили высотой 150 мм, которые  препятствуют переливу суспензии в зоне загрузки и способствуют формированию максимальной толщины слоя.

3.Характеристика и условия места установки фильтровальной резиновой ленты, условия эксплуатации:

3.1. Режим работы						непрерывный

3.2. Годовая наработка, не менее, ч			          8700

3.3. Работает совместно с фильтротканью типа           Е3-0760

3.4. Ширина фильтроткани, мм				      950

3.5. Трение по вакуум-камере, по боковым направляющим вакуум-фильтра, изготовленным из нержавеющей стали.

3.6. Диаметр приводного барабана, мм 			1300

3.7. Диаметр натяжного барабана, мм 			1300

3.8. Межосевое расстояние, мм				12000±300

3.9. Скорость ленты, не более, м/с			          0,8

4. Характеристика продукта, поступающего на фильтрацию:

4.1 Суспензия галитового отвала:

4.1.1  влажность				        10 ÷ 15 %

4.1.2  насыпная плотность		        1450 ÷ 1650 кг/м3

4.1.3  температура                                    60-100 0С

4.1.4  химический состав:                        KCl, NaCl, MgCl2, CaSO4, н.о.

4.2  Жидкая фаза суспензии:

4.2.1 химический состав                          KCl, NаСl, MgCl2 ,СаCl2, H2O

4.2.2  плотность                                        1220 ÷ 1240  кг/м3

4.2.3 рН                                                      6,5-7,5

4.3. Твердая фаза:

4.3.1. химический состав: KCl                 до 1,5 %

н.о. + СаSO4  до 3.5 %

NаСl               остальное

4.3.2. ситовой анализ фракций:

+ 5 мм				7 ÷ 14 %

+ 2,5 мм			14 ÷ 20 %

+ 1,0 мм			24 ÷ 38 %

-  1,0 мм			33 ÷ 49 %

5. Комплект поставки.

5.1. Лента дренажная – 1шт.

6. Требования к поставщику:

6.1. Гарантийные обязательства - поставщик гарантирует качественную и безопасную работу в течение 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;

6.2. Указать технический стандарт на изделие страны-производителя.

6.3. Консервация и при необходимости упаковка фильтровальной резиновой ленты, должна обеспечивать сохранность ее при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа на открытом воздухе.

7.Требования к конкурсному предложению:

  - К рассмотрению принимаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

  - Конкурсное предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, при следующих условиях:

    - Не соответствует требованиям технического задания;

    - Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

    - Участник, представивший техническое предложение, отказался исправить, выявленные в нём ошибки или неточности;

    - Информация предоставлена на иностранном языке, с указанием технических стандартов недействующих в стране покупателя (допускается указывать технические стандарты производителя недействующие в стране покупателя, но с указанием требований применённого стандарта и указанием ближайшего технического стандарта страны покупателя).