- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1371 от 15.02.2019

на закупку дренажной резинотканевой ленты

для вакуум-фильтра «Пассат» для СОФ 4РУ

1. Назначение

Дренажная резинотканевая лента предназначена для образования, совместно с фильтротканью, непосредственно подвижной фильтрующей поверхности необходимой для обезвоживания галитового отвала, полученного в результате обогащения сильвинита галургическим методом. Предназначена для эксплуатации в составе вакуум-фильтра ленточного. Дренажная резинотканевая лента представляет собой бесконечную (кольцо) ленту, оборудованную по сторонам  гофрированными бортами высотой 150 мм, по рабочей поверхности ленты имеются поперечные (относительно оси симметрии ленты) канавки для сбора фильтрата, по центру которых (по оси симметрии ленты) имеется перфорация для отвода собранного фильтрата в вакуум-систему фильтра.

2. Требуемые технические характеристики дренажной резинотканевой ленты:

2.1. Ширина, мм							1600

2.2. Длина (бесконечная), мм 				28150±100

2.3. Толщина рабочего слоя сверху, мм 			16

2.4. Толщина холостого слоя снизу, мм			7

2.5. Растягивающий элемент (тяговый носитель)/количество слоев													EE200/4

2.6. Качество резины (базисное качество)		SBR HT

2.7. Бескаркасная крайняя зона, мм			55±5

2.8. Бескаркасная центральная зона, мм			100

2.9. Характеристика поперечной канавки:

2.9.1. длина канавки, мм 					1430±10

2.9.2. ширина канавки, мм 					13±1

2.9.3. глубина канавки, мм 					12-2

2.9.4. шаг канавки ленты, мм				          20±2

2.9.5. удлиненное отверстие, мм 				25×10

2.10. Толщина ленты, мм					29

2.11. На несущей ленте слева и справа провулканизировать  гофрированные борта высотой 150 мм, которые  препятствуют переливу суспензии в зоне загрузки и способствуют формированию максимальной толщины слоя.

3.Характеристика и условия места установки дренажной резинотканевой ленты, условия эксплуатации:

3.1. Режим работы						непрерывный

3.2. Годовая наработка, не менее, ч			          8700

3.3. Работает совместно с фильтротканью типа      ОС Артикул 13-3

3.4. Трение по вакуум-камере, по боковым направляющим вакуум-фильтра, изготовленным из нержавеющей стали.

3.5. Диаметр приводного барабана, мм 			1300

3.6. Диаметр натяжного барабана, мм 			1300

3.7. Межосевое расстояние, мм				12000+350

3.8. Скорость ленты, не более, м/с			          0,4

4. Характеристика продукта, поступающего на фильтрацию:

4.1 Суспензия галитового отвала:

4.1.1  влажность				        10 ÷ 15 %

4.1.2  насыпная плотность		        1450 ÷ 1650 кг/м3

4.1.3  температура                                    60-100 0С

4.1.4  химический состав:                        KCl, NaCl, MgCl2, CaSO4, н.о.

4.2  Жидкая фаза суспензии:

4.2.1 химический состав                          KCl, NаСl, MgCl2 ,СаCl2, H2O

4.2.2  плотность                                        1220 ÷ 1240  кг/м3

4.2.3 рН                                                      6,5-7,5

4.3. Твердая фаза:

4.3.1. химический состав: KCl                 до 1,5 %

н.о. + СаSO4  до 3.5 %

NаСl               остальное

4.3.2. ситовой анализ фракций:

+ 5 мм				7 ÷ 14 %

+ 2,5 мм			14 ÷ 20 %

+ 1,0 мм			24 ÷ 38 %

-  1,0 мм			33 ÷ 49 %

5. Комплект поставки.

5.1. Лента дренажная – 1 шт.

6. Требования к поставщику:

6.1. Гарантийные обязательства - поставщик гарантирует качественную и безопасную работу в течение 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;

6.2. Указать технический стандарт на изделие страны-производителя.

6.3. Консервация и при необходимости упаковка дренажной резинотканевой ленты, должна обеспечивать сохранность ее при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа на открытом воздухе.

7.Требования к конкурсному предложению:

7.1. Техническая часть предложения должна содержать ответы на все поставленные вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, при следующих условиях:

7.2.1. Не отвечает требованиям технического задания;

7.2.2. Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

7.2.3. Участник предоставивший предложение отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности;

Приложение: чертеж ленты – 1 лист в формате png.