Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку двухкомпонентного эпоксидного состава Loctite 7218 с керамическим наполнителем для СОФ 2 РУ в 2025 году.

1.Назначение.

  - Двухкомпонентный, наполненный керамикой, эпоксидный состав, предназначенный для защиты и ремонта технологического оборудования, подверженного абразивному износу;

  - Количество - 8 кг. (фасовка по 1кг);

2. Основные технические характеристики и параметры

2.1. Химическая основа – эпоксид;

2.2. Диапазон рабочих температур – от -30 до +120 ⁰С;

2.3. Компоненты – два компонента (смола и отвердитель);

2.4. Способ полимеризации – после смешивания двух компонентов;

2.5. Соотношение компонентов – 2:1 по весу;

2.6. Диапазон температур нанесения – от +10 до +40 ⁰С;

2.7. Свойства незаполимеризованного продукта:

2.7.1 Компонент А:

- плотность при 25⁰С, ISO 1675, г/см3 – 2,3;

- вязкость – пастообразный;

2.7.2 Компонент В:

- плотность при 25⁰С, ISO 1675, г/см3 – 2,4;

- вязкость – пастообразный;

2.7.3 Смесь:

- плотность при 25⁰С, ISO 1675, г/см3 – 2,3;

- вязкость – пастообразный;

2.8. Свойства заполимеризованного продукта:

2.8.1 Температура стеклования (Tg), ISO 11359-2, ⁰С – 77;

2.8.2 Коэффициент теплового расширения, ISO 11359-2, К-1 :

- ниже Tg – 23х10-6;

- выше Tg – 74х10-6;

2.8.3 Твердость по Шору (шкала D), ASTM D2240 – 90;

2.8.4 Объемная усадка, ASTM D792, % - 2,1;

2.8.5 Диэлектрическая прочность, ASTM D149, кв/мм, - 3,39;

2.8.6 Прочность на сдвиг, ISO 4587:

- углеродистая сталь, Н/мм2 – 7,6;

- нержавеющая сталь, Н/мм2 – 8,4.

3. Комплект поставки.

3.1. Двухкомпонентный эпоксидный состав Loctite 7218 с керамическим наполнителем – 8 кг (фасовка по 1кг);

3.2. Техническая документация на русском языке.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения - не менее 24 месяцев со дня поставки.

5. Требования к конкурсному предложению

5.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

5.2. Техническое предложение признаётся несоответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.