Ремонтно-механический цех                                    УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

ОАО «Беларуськалий»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                    ___________К.А.Гвоздков

_______________________

Солигорск

на приобретение для

литейного участка РМЦ

ОАО «Беларуськалий»

песка формовочного

1.    Полное наименование: песок формовочный кварцевый.

2.    График поставок: с декабря 2025г. по декабрь 2026г.

Поставку производить по согласованному графику.

3.    Количество закупаемого песка – 1 235 тонн.

4.  Общие сведения по применению песка формовочного: песок применяется для

создания форм и стержней из холодно-твердеющей смеси по альфа-сет процессу и получении крупногабаритных толстостенных стальных отливок из конструкционных нелегированных углеродистых сталей 20Л-50Л и конструкционных углеродистых низколегированных и марганцовистых сталей, а также чугунов СЧ20, ИЧХ28Н2. Формы опочные и безопочные. В технологическом процессе имеется регенерация смеси (тип-механическая). Развес отливок от 1 кг до 1500 кг.

5. Требования к продукции:

5.1 Нормативный документ (ТУ, информационный материал, листок безопасности, техническая спецификация и др.), согласно которому изготавливается материал, с указанием:

-     основных компонентов;

-     физико-механических свойств;

-     сроков годности и температурных интервалов хранения;

-     требований безопасности при хранении и эксплуатации;

-     способа утилизации отходов материала;

-     применение спецсредств защиты (марка СИЗ, особенности спецодежды);

-     перечня вредных веществ, выделяемых в процессе применения.

5.2 Таблица №1 - Основные физико-химические характеристики песка:

| Наименование показателя | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Основа песка | кварц |
| 2. Массовая доля глинистой составляющей, %, не более | 0,5 |
| 3. Массовая доля диоксида кремния, %, не менее | 98 |
| 4. Коэффициент однородности, %, не менее | 60 |
| 5. Средний размер зерна, мм | от 0,19 до 0,28 |
| 6. Массовая доля влаги, %, не более | 0,5 |
| 7. Концентрация водородных ионов водной вытяжки, рН | от 6,2 и выше |
| 10. Потеря массы при прокаливании, %, не более | 1,0 |
| 11.Наличие посторонних включений: агломератов кварцитов и кварцевых песчаников, остатков растительных слоев, угля, торфа, известняка | не допускается |

Примечание: песок формовочный должен соответствовать ГОСТ 2138-91 и его качественная характеристика должна находится в пределах, указанных в таблице №1 настоящего технического задания.

6.    Гарантии:

6.1. Гарантия на качество – не менее 12 месяцев от даты поставки.

7.    Другие требования к товару:

7.1. Предоставление документа о качестве, содержащего:

-      наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

-      наименование и условное обозначение продукции;

-      номер и дату выдачи документа;

-      массу нетто партии;

-      номер партии;

-      дату отгрузки;

-      результаты испытаний;

-      обозначение стандарта.

7.2. Упаковка должна обеспечивать:

-      сохранность материалов при транспортировке;

-      погрузочно-разгрузочные операции;

-      временное хранение материала до использования его в гарантийный период;

-      защиту от атмосферных осадков.

8.     Примечания:

8.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании в виде сравнительной таблицы.

8.2.   Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

8.2.1. Оно не отвечает требованиям технического задания.

8.2.2. Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании.

8.2.3. Участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

И.о. главного инженера

ремонтно-механического цеха		                                 Д.М.Андрухович

СОГЛАСОВАНО:

Начальник литейного участка

ремонтно-механического цеха		                                      С.А.Чумила

исп. Алексеев С.М. 293278

31.03.23